Table 2

| Wood species | Holocellulose (%) | Lignin (%) | Extractives (%) | Ash (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinus taeda (PIT) | 61.2 ± 0.2 | 25.6 ± 0.1 | 9.3 ± 0.7 | 3.9 ± 0.3 |
| Pinus elliottii (PIE) | 61.2 ± 1.1 | 33.8 ± 1.0 | 4.5 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 |