Table 3

| Wood species | Ti (°C) 3 wt% loss | DTG peak (°C) | Residue at 600°C (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pinus taeda (PIT) | 47 | 352 | 16.9 |
| Pinus elliottii (PIE) | 63 | 355 | 15.1 |